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Техническое задание
на закупку сырья для производства  

	[bookmark: _Hlk235178342]№ п/п
	Наименование 
	Технические характеристики 
	Количество
 (в месяц)

	1
	Полиэтилен низкого давления (ПНД)

	предназначен для производства моно- и многослойных пленок, в том числе тонких высокопрочных пленок, пакетов для покупок.
	300 тонн



	[bookmark: _Hlk235178561]Свойства 
для полимера 
	Условия 
	Методика 
	Типичные значения 

	Показатель текучести расплава
	190°С/21.6 кг
	ISO 1133-1
	10.0 г/10 мин

	Плотность
	
	ISO 1183
	0.950 г/см3

	Для пленки 15 мкм
	
	
	

	Предел прочности при разрыве
	MD/TD
	ISO 527-1
	65/57 МПа

	Предел текучести при растяжении
	MD/TD
	ISO 527-1
	32/29 МПа

	Относительное удлинение при разрыве
	MD/TD
	ISO 527-1
	400/450 %

	Ударная прочность методом свободного падающего бойка
	
	ASTM D1709
	150 г

	Сила сопротивления раздиру
	23°С
	ASTM D1922
	8 г/25мкм



	№ п/п
	Наименование 
	Технические характеристики 
	Количество
 (в месяц)

	2
	Линейный полиэтилен низкой плотности 

	Предназначен для производства моно и многослойных плоскощелевых стретч-пленок
	40 тонн



	Свойства 
для полимера 
	Условия 
	Методика 
	Типичные значения 

	Показатель текучести расплава
	190°С/21.6 кг
	ISO 1133-1
	3 г/10 мин

	Плотность
	
	ISO 1183
	0.920 г/см3

	Для пленки 20 мкм
	
	
	

	Предел прочности при разрыве
	MD/TD
	ISO 527-1
	30/19 МПа

	Предел текучести при растяжении
	MD/TD
	ISO 527-1
	10/8 МПа

	Относительное удлинение при разрыве
	MD/TD
	ISO 527-1
	550/750 %

	Ударная прочность методом свободного падающего бойка
	
	ASTM D1709
	90 г

	Сила сопротивления раздиру
	23°С
	ASTM D1922
	100/300г/25мкм

	
Мутность 
	
	ASTM D1003
	1%

	Блеск
	
	ASTM D2457
	95%

	Температура размягчения по Вика
	10Н
	ISO 306
	97°C




	№ п/п
	Наименование 
	Технические характеристики 
	Количество
 (в месяц)

	3
	Суперконцентрат белый

	Цвет: белый 
Содержание TiO2: 50±1%
Общее наполнение 75±1 %
Тип носителя LLDPE
Размер гранул 2-3 mm.
ПТР (190°С/5 кг): не менее 0,5 г/10мин
Термостойкость (5 мин)°С не менее 260°С
         Светостойкость: 8
Насыпная плотность: 1,9±0,05 г/см3
Влажность: не более % - 0,2

	20 тонн





	№ п/п
	Наименование 
	Технические характеристики 
	Количество
 (в месяц)

	4
	Меловая добавка (добавка на основе карбоната кальция)
	Содержание СО3 – 80%
Зольность: 84% 
Внешний вид: натуральный белый
ПТР (2.16 кг/190°С) 3.5±2 г/10 мин
Норма расхода: 0,5-30%
Размер гранулы: 3х3 мкм (±0,3) мм
Полимерный носитель: линейный полиэтилен
Совместимость: LLDPE, LDPE, HDPE, PP
Упаковка: 25 кг (полипропиленовый или полиэтиленовый мешок с внутренним вкладышем)
Хранение: хранить в сухом месте

	100 тонн



Цена должна включать доставку до г. Нижний Новгород, ул. Дизельная, д. 31
Условия оплаты: 5 банковских дней после поставки товара.
Условия поставки: поставка осуществляется за счет средств Поставщика до Покупателя.
