«Утверждаю»:

Генеральный директор

АО «СОБИС»

________В.Ю. Бычков

«____» _______ 2026г.

Техническое задание

на закупку сырья для производства

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Количество (в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полиэтилен низкого давления (ПНД) | предназначен для производства моно- и многослойных пленок, в том числе тонких высокопрочных пленок, пакетов для покупок. | 300 тонн |

| Свойства для полимера | Условия | Методика | Типичные значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель текучести расплава | 190°С/21.6 кг | ISO 1133-1 | 10.0 г/10 мин |
| Плотность |  | ISO 1183 | 0.950 г/см3 |
| Для пленки 15 мкм |  |  |  |
| Предел прочности при разрыве | MD/TD | ISO 527-1 | 65/57 МПа |
| Предел текучести при растяжении | MD/TD | ISO 527-1 | 32/29 МПа |
| Относительное удлинение при разрыве | MD/TD | ISO 527-1 | 400/450 % |
| Ударная прочность методом свободного падающего бойка |  | ASTM D1709 | 150 г |
| Сила сопротивления раздиру | 23°С | ASTM D1922 | 8 г/25мкм |

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Количество (в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Линейный полиэтилен низкой плотности | Предназначен для производства моно и многослойных плоскощелевых стретч-пленок | 40 тонн |

| Свойства для полимера | Условия | Методика | Типичные значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель текучести расплава | 190°С/21.6 кг | ISO 1133-1 | 3 г/10 мин |
| Плотность |  | ISO 1183 | 0.920 г/см3 |
| Для пленки 20 мкм |  |  |  |
| Предел прочности при разрыве | MD/TD | ISO 527-1 | 30/19 МПа |
| Предел текучести при растяжении | MD/TD | ISO 527-1 | 10/8 МПа |
| Относительное удлинение при разрыве | MD/TD | ISO 527-1 | 550/750 % |
| Ударная прочность методом свободного падающего бойка |  | ASTM D1709 | 90 г |
| Сила сопротивления раздиру | 23°С | ASTM D1922 | 100/300г/25мкм |
| Мутность |  | ASTM D1003 | 1% |
| Блеск |  | ASTM D2457 | 95% |
| Температура размягчения по Вика | 10Н | ISO 306 | 97°C |

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Количество (в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Суперконцентрат белый | Цвет: белый Содержание TiO2: 50±1% Общее наполнение 75±1 % Тип носителя LLDPE Размер гранул 2-3 mm. ПТР (190°С/5 кг): не менее 0,5 г/10мин Термостойкость (5 мин)°С не менее 260°С Светостойкость: 8 Насыпная плотность: 1,9±0,05 г/см3 Влажность: не более % - 0,2 | 20 тонн |

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Количество (в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Меловая добавка (добавка на основе карбоната кальция) | Содержание СО3 – 80% Зольность: 84% Внешний вид: натуральный белый ПТР (2.16 кг/190°С) 3.5±2 г/10 мин Норма расхода: 0,5-30% Размер гранулы: 3х3 мкм (±0,3) мм Полимерный носитель: линейный полиэтилен Совместимость: LLDPE, LDPE, HDPE, PP Упаковка: 25 кг (полипропиленовый или полиэтиленовый мешок с внутренним вкладышем) Хранение: хранить в сухом месте | 100 тонн |

Цена должна включать доставку до г. Нижний Новгород, ул. Дизельная, д. 31

Условия оплаты: 5 банковских дней после поставки товара.

Условия поставки: поставка осуществляется за счет средств Поставщика до Покупателя.