ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

На электротехническую стальную ленту 0,30 мм марка NV30S-110

| Наименование Продукции, стандарт, технические характеристики | Марка стали | Вид поставки | Размеры, мм | Объем поставки, |  |  |  |  |  | Толеранс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе по кварталам |  |  |  | ЕИ |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Сталь электротехническая ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024 | NV30S-110 | Нарезанная | 0,3х10 | 500 |  |  |  |  | кг | ±5% |
| Сталь электротехническая ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024 | NV30S-110 | Нарезанная | 0,3х15 | 500 |  |  |  |  | кг | ±5% |
| Сталь электротехническая ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024 | NV30S-110 | Нарезанная | 0,3х20 | -- |  |  |  |  | кг | ±5% |
| Сталь электротехническая ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024 | NV30S-110 | Нарезанная | 0,3х25 | 2000 |  |  |  |  | кг | ±5% |
| Сталь электротехническая ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024 | NV30S-110 | Нарезанная | 0,3х30 | 2000 |  |  |  |  | кг | ±5% |
| Сталь электротехническая ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024 | NV30S-110 | Нарезанная | 0,3х35 | 3000 |  |  |  |  | кг | ±5% |
| Сталь электротехническая ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024 | NV30S-110 | Нарезанная | 0,3х40 | 10000 |  |  |  |  | кг | ±5% |
| Сталь электротехническая ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024 | NV30S-110 | Нарезанная | 0,3х45 | 3000 |  |  |  |  | кг | ±5% |
| Сталь электротехническая ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024 | NV30S-110 | Нарезанная | 0,3х50 | 3000 |  |  |  |  | кг | ±5% |
| Сталь электротехническая ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024 | NV30S-110 | Нарезанная | 0,3х55 | 4000 |  |  |  |  | кг | ±5% |
| Сталь электротехническая ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024 | NV30S-110 | Нарезанная | 0,3х60 | 2000 |  |  |  |  | кг | ±5% |
| Сталь электротехническая ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024 | NV30S-110 | Нарезанная | 0,3х65 | 1000 |  |  |  |  | кг | ±5% |
| Сталь электротехническая ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024 | NV30S-110 | Нарезанная | 0,3х70 | 1000 |  |  |  |  | кг | ±5% |
| Сталь электротехническая ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024 | NV30S-110 | Нарезанная | 0,3х75 | 3000 |  |  |  |  | кг | ±5% |
| Сталь электротехническая ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024 | NV30S-110 | Нарезанная | 0,3х80 | 2000 |  |  |  |  | кг | ±5% |
| Сталь электротехническая ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024 | NV30S-110 | Нарезанная | 0,3х85 | 2000 |  |  |  |  | кг | ±5% |
| ИТОГО |  |  |  | 39 000 |  |  |  |  | кг |  |

1. Наименование и назначение

Холоднокатаная электротехническая анизотропная сталь для трансформаторов марки NV30S-110.

толщиной 0,30 мм предназначенный для изготовления магнитопроводов (сердечников) различного рода электротехнических устройств.

2. Нормативные документы

Производство и контроль качества должны соответствовать:

ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024

3. Основные характеристики

Параметр	Значение

Марка стали: NV30S‑110

Толщина: 0,30мм

Вид поставки	: Рулон

Единицы измерения: кг

4. Требования к магнитным свойствам

- Удельные магнитные потери (класс 110):

  - при частоте 50 Гц, индукции 1,5 Тл: P1,5/50​≤1,10 Вт/кг;

  - при повышенной индукции (по согласованию) — соответствие классу потерь 110 согласно СТО.

- Магнитная индукция:

  - B800 ​≥ 1,85 Тл (при напряжённости поля 800 А/м);

  - B2500 ​≥ 1,95 Тл (при 2500 А/м).

- Коэрцитивная сила: Hc​  ≤  40 А/м.

5. Механические свойства

- Предел текучести: σт  ​≥ 250 МПа.

- Предел прочности: σв ​≥ 350 МПа.

- Относительное удлинение: δ5 ​≥ 20%.

- Плоскостность: отклонение не более 0,01 мм на 1 м длины.

6. Требования к поверхности и кромке

- Поверхность: без трещин, расслоений, глубоких царапин. Допускаются незначительные риски и следы прокатки, не влияющие на магнитные свойства.

- Кромка: обрезная, без заусенцев высотой более 0,1 мм.

- Барьерное покрытие: равномерное, без отслоений; обеспечивает технологичность при штамповке и резке.

7. Упаковка и маркировка

Внутренняя оправка не менее 500мм. не более 520мм.

Намотка рулона должна быть максимально жесткой

- Каждый рулон упаковывается в водонепроницаемую бумагу/плёнку и фиксируется стальной или армированной клейкой лентой.

- На поддон загружать стальную ленту не более 1500кг и одного типоразмера (не делать сборные поддоны)

- 8. Маркировка:

  - наименование производителя;

  - марка стали (NV30S-110);

  - размеры (толщина × ширина);

  - номер партии;

  - масса нетто/брутто;

  - дата изготовления.

8. Правила приёмки

- Партия: не более 19 т.

- Контроль:

  - геометрические размеры — 100 % рулонов;

  - магнитные свойства — выборка 3 % рулонов от партии;

  - механические свойства и качество поверхности — 1 % рулонов.

- При несоответствии — повторный контроль удвоенной выборки.

9. Методы испытаний

- Толщина/ширина: микрометр/штангенциркуль с погрешностью ±0,01 мм.

- Магнитные свойства: по ГОСТ 12119 (метод Epstein или одиночного листа).

- Механические свойства: растяжение по ГОСТ 1497.

- Качество поверхности: визуальный осмотр и лупа ×10.

10. Транспортировка и хранение

- Транспортировка: в крытых транспортных средствах, защита от влаги и механических повреждений.

- Хранение: в сухих помещениях при температуре от −30∘C до +50∘C, относительная влажность не более 80 %.

- Штабелированные: не более 4 рядов по высоте.