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ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ
  На электротехническую стальную ленту 0,30 мм марка NV30S-110
[bookmark: _Hlk229490344] 
	Наименование Продукции, стандарт, технические характеристики
	Марка стали
	Вид поставки
	Размеры, мм
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	Толеранс
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	В том числе по кварталам
	ЕИ
	

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	

	[bookmark: _Hlk232411314]Сталь электротехническая 
ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024
	NV30S-110
	Нарезанная
	0,3х10
	500
	
	
	
	
	кг
	±5%

	Сталь электротехническая 
ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024
	NV30S-110
	Нарезанная
	0,3х15
	500
	
	
	
	
	кг
	±5%

	Сталь электротехническая 
ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024
	NV30S-110
	Нарезанная
	0,3х20
	--
	
	
	
	
	кг
	±5%

	Сталь электротехническая 
ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024
	NV30S-110
	Нарезанная
	0,3х25
	2000
	
	
	
	
	кг
	±5%

	Сталь электротехническая 
ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024
	NV30S-110
	Нарезанная
	0,3х30
	2000
	
	
	
	
	кг
	±5%

	Сталь электротехническая 
ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024
	NV30S-110
	Нарезанная
	0,3х35
	3000
	
	
	
	
	кг
	±5%

	Сталь электротехническая 
ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024
	NV30S-110
	Нарезанная
	0,3х40
	10000
	
	
	
	
	кг
	±5%

	Сталь электротехническая 
ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024
	NV30S-110
	Нарезанная
	0,3х45
	3000
	
	
	
	
	кг
	±5%

	Сталь электротехническая 
ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024
	NV30S-110
	Нарезанная
	0,3х50
	3000
	
	
	
	
	кг
	±5%

	Сталь электротехническая 
ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024
	NV30S-110
	Нарезанная
	0,3х55
	4000
	
	
	
	
	кг
	±5%

	Сталь электротехническая 
ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024
	NV30S-110
	Нарезанная
	0,3х60
	2000
	
	
	
	
	кг
	±5%

	Сталь электротехническая 
ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024
	NV30S-110
	Нарезанная
	0,3х65
	1000
	
	
	
	
	кг
	±5%

	Сталь электротехническая 
ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024
	NV30S-110
	Нарезанная
	0,3х70
	1000
	
	
	
	
	кг
	±5%

	Сталь электротехническая 
ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024
	NV30S-110
	Нарезанная
	0,3х75
	3000
	
	
	
	
	кг
	±5%

	Сталь электротехническая 
ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024
	NV30S-110
	Нарезанная
	0,3х80
	2000
	
	
	
	
	кг
	±5%

	Сталь электротехническая 
ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024
	NV30S-110
	Нарезанная
	0,3х85
	2000
	
	
	
	
	кг
	±5%

	ИТОГО
	
	
	
	39 000
	
	
	
	
	кг
	



1. Наименование и назначение
Холоднокатаная электротехническая анизотропная сталь для трансформаторов марки NV30S‑110.
толщиной 0,30 мм предназначенный для изготовления магнитопроводов (сердечников) различного рода электротехнических устройств.
2. Нормативные документы
Производство и контроль качества должны соответствовать:
ТУ 24.10.53-0124-05757665-2024
3. Основные характеристики
Параметр	Значение	               
Марка стали: NV30S‑110	         
Толщина: 0,30мм
Вид поставки	: Рулон	                         
Единицы измерения: кг

4. Требования к магнитным свойствам
· Удельные магнитные потери (класс 110):
· при частоте 50 Гц, индукции 1,5 Тл: P1,5/50​≤1,10 Вт/кг;
· при повышенной индукции (по согласованию) — соответствие классу потерь 110 согласно СТО.
· Магнитная индукция:
· B800 ​≥ 1,85 Тл (при напряжённости поля 800 А/м);
· B2500 ​≥ 1,95 Тл (при 2500 А/м).
· Коэрцитивная сила: Hc​  ≤  40 А/м.
5. Механические свойства
· Предел текучести: σт  ​≥ 250 МПа.
· Предел прочности: σв ​≥ 350 МПа.
· Относительное удлинение: δ5 ​≥ 20%.
· Плоскостность: отклонение не более 0,01 мм на 1 м длины.
6. Требования к поверхности и кромке
· Поверхность: без трещин, расслоений, глубоких царапин. Допускаются незначительные риски и следы прокатки, не влияющие на магнитные свойства.
· Кромка: обрезная, без заусенцев высотой более 0,1 мм.
· Барьерное покрытие: равномерное, без отслоений; обеспечивает технологичность при штамповке и резке.
7. Упаковка и маркировка
Внутренняя оправка не менее 500мм. не более 520мм.
Намотка рулона должна быть максимально жесткой
· Каждый рулон упаковывается в водонепроницаемую бумагу/плёнку и фиксируется стальной или армированной клейкой лентой.
· На поддон загружать стальную ленту не более 1500кг и одного типоразмера (не делать сборные поддоны) 

· 8. Маркировка:
· наименование производителя;
· марка стали (NV30S‑110);
· размеры (толщина × ширина);
· номер партии;
· масса нетто/брутто;
· дата изготовления.
8. Правила приёмки
· Партия: не более 19 т.
· Контроль:
· геометрические размеры — 100 % рулонов;
· магнитные свойства — выборка 3 % рулонов от партии;
· механические свойства и качество поверхности — 1 % рулонов.
· При несоответствии — повторный контроль удвоенной выборки.
9. Методы испытаний
· Толщина/ширина: микрометр/штангенциркуль с погрешностью ±0,01 мм.
· Магнитные свойства: по ГОСТ 12119 (метод Epstein или одиночного листа).
· Механические свойства: растяжение по ГОСТ 1497.
· Качество поверхности: визуальный осмотр и лупа ×10.
10. Транспортировка и хранение
· Транспортировка: в крытых транспортных средствах, защита от влаги и механических повреждений.
· Хранение: в сухих помещениях при температуре от −30∘C до +50∘C, относительная влажность не более 80 %.
· Штабелированные: не более 4 рядов по высоте.
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