ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 211–Б/Н от 10.09.2026 г.

Техническое задание распространяется на поставку (изготовление) листоправильного станка с ЧПУ для правки круглых листовых заготовок (шайб) из сталей S235JR, S355MC, S420MC

1. Назначение

Листоправильный станок с ЧПУ предназначен для правки (рихтовки) круглых плоских заготовок (шайб) из листовой стали после лазерной резки: устранение неплоскостности и снижение внутренних напряжений в металле. Режим работы — автоматический, в составе поточной линии.

2. Характеристики заготовок

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Форма | круглая (шайба, диск) |
| Диаметр | 400–700 мм |
| Толщина | 8–18 мм |
| Материал | стали S235JR, S355MC, S420MC |
| Неплоскостность на входе | до 8,5 мм |
| Неплоскостность на выходе | не более 0,5 мм |

3. Требуемые технические параметры станка

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Тип станка | роликовый листоправильный с ЧПУ |
| Количество правильных валков | 19* (верхних — 9, нижних — 10) |
| Диаметр валков | 150 мм |
| Ширина заготовки | 50–750 мм |
| Толщина заготовки | 8–18 мм |
| Минимальный размер заготовки | 400 мм |
| Скорость правки | 0–10 м/мин, плавное регулирование |
| Реверс (возвратная система) | Не обязателен (для многопроходной правки) |
| Регулировка зазора валков | электрическая, измерение — датчики перемещения с индикацией на сенсорной панели |
| Условия эксплуатации | в закрытом помещении, температура 0…+40 °C |

4. Требования к качеству правки и приёмке

– неплоскостность заготовки после правки — не более 0,5 мм при входной неплоскостности до 8,5 мм.

– на поверхности заготовки после правки не должно быть следов (отпечатков) валков;

– приёмка: предварительная — на заводе поставщика (FAT) с видеофиксацией; окончательная — на площадке заказчика, правка контрольных заготовок, включая худший случай: Ø700 × 18 мм, сталь S420MC, входная неплоскостность 8,5 мм;

– контроль неплоскостности — измерение щупом и поверочной линейкой.

5. Комплектация и документация

– основные узлы — по спецификации предложения: правильные валки, опорные ролики, станина, стойки, редуктор, платформа подачи, система ЧПУ;

– электронные компоненты;

– документация на русском или английском языке: руководство по эксплуатации, электрические схемы, перечень быстроизнашиваемых частей;

– комплект ЗИП на год эксплуатации — отдельной позицией в счёте.

Руководитель КТО                                                                                                                               Б.М. Гарифуллин

Исп. Шестиперов А.В.

Т. +7 905 377 76 03