ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Цель данного технического задания — подбор альтернативных материалов для подготовки поверхности колес перед нанесением катафорезного покрытия

Описание процесса подготовки

Подготовка поверхности колеса под окраску осуществляется в агрегате подготовки

поверхности струйной обработкой и состоит из следующих этапов:

1. обезжиривание;

2. обезжиривание;

3. промывка тех.водой непроточная;

4. активация;

5. фосфатирование;

6. фосфатирование;

7. промывка тех.водой непроточная;

8. промывка деминерализованной водой;

9. промывка деминерализованной водой.

Подвески на 4 диска колеса для грузовых колес из ХКС/ГКС и 9 колес на подвеске для легковых колес. Скорость конвейера 3,75 - 5,5 м/мин.

Площадь обрабатываемой поверхности ~800 м2/час.

Текущие рабочие параметры процесса:

Комплекс материалов для подготовки поверхности

| Описание | Средний расход в месяц, кг |
| --- | --- |
| Концентрат моющий/Композиция моющая минеральная основа | 3000 |
| Смесь ПАВ/Жидкая композиция | 150 |
| Активатор фосфатирования порошок | 125 |
| Фосфатирующий концентрат основной | 40 |
| Фосфатирующий концентрат корректирующий | 3000 |
| Ускоритель фосфатирования | 850 |
| рН регулятор | 30 |
| Пеногаситель | 50 |

Техническая поддержка со стороны Поставщика обязательна.