2. Схемы

2.1 Поддон деревянный новый для автоматической линии 1200*800
[image: image1.png]Cxema moxtona.

P22

To0=2]





[image: image2.jpg]Cxema noaona.

00=3

Boo=s





 фаски под 45° длиной 15 мм

[image: image3.jpg]15%45"




  2.2 Поддон новый 1140*1140мм

[image: image4.jpg]N





3. Технические характеристики.

3.1 Технические характеристики новых поддонов для автоматической линии 1200*800:

1) не допускается сращивание досок по ширине;

2) расстояние между досками не более 75 мм;

3) сорт древесины любой, согласно ГОСТ 37357-2016 «Поддоны плоские деревянные»;

4) высота 145 (допуск 5 мм)

5) грузоподъемность от 1000 кг;

6) порода древесины любая;

7) недопустимы горбыль, гниль;

8) гвозди: -настил/бобышка: 80-90*2,5 ерш/винт

              -настил/поперечка: 40-60*2,1 гладкий/винт

              -основание/бобышка: 80-90*2,8 ерш/винт;

8)   отсутствие торчащих гвоздей, в том числе, не утопленных внутрь концов гвоздей с нижней стороны поперечки;

9)    доски настила по толщине не должны различаться более чем на 2 мм;

           10)  толщина доски настила не менее 22мм;

11)  углы спилены под углом 45º, ширина пропила не меньше 15мм
            12)  естественная влажность

3.2 Технические характеристики для новых поддонов 1140*1140:
1) не допускается сращивание досок как по длине (2 доски по 60см), так и по ширине;

2) расстояние между досками не более 40мм;

3) сорт древесины для новых поддонов не ниже 2-3го, согласно ГОСТ 37357-2016 «Поддоны плоские деревянные»;
4) грузоподъемность от 1000 до 1500 кг;

5) порода древесины любая;

6) недопустимы горбыль, гниль;

7) гвозди: -настил/бобышка: 80-90*2,5 ерш/винт

              -настил/поперечка: 40-60*2,1 гладкий/винт

              -основание/бобышка: 80-90*2,8 ерш/винт;

8)   отсутствие торчащих гвоздей, в том числе, не утопленных внутрь концов гвоздей с нижней стороны поперечки;

9)   доски настила по толщине не должны различаться более чем на 5 мм;

            10)   углы спилены не менее чем на 15мм;

            11)   толщина доски настила не менее 22мм;

            12)  естественная влажность. 

15*45








0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	

	


Филиал ОАО «Сбербанк России» Волго-Вятского банка 
ИНН 5249081656/525350001
Р/с 40702810442160103716
     
                                                   ОКВЭД  24.14.2; 25.22; 45.31; 51.12.37; 51.18

К/с 30101810900000000603
ОКПО 94862535

БИК 042202603 
ОГРН 1065249059039


